附件二

| 防静电面料技术指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 方式 | 项目 | 序号 | 技术指标 | 速干型无熔滴 | 速干型无熔滴 | 防静电里布 |
|  |  |  |  | 防静电细斜 | 防静电线卡 |  |
| 常 规 检 测 | 面料及克重指标 | 1 | 导电材料 | 6F（一股6根导电丝） | 7F（一股7根导电丝） | 3F（一股3根导电丝） |
|  |  | 2 | 导电丝间距 | ≤7mm*7mm | ≤7mm*7mm | ≤7mm*7mm |
|  |  | 3 | 经纬密度 | 130±2×70±2根/英寸 | 128±2×60±2根/英寸 | 110±2×76±2根/英寸 |
|  |  | 4 | 平方克重 | ≥150g/㎡ | ≥245g/㎡ | ≥105g/㎡ |
|  |  | 5 | 有效幅宽 | ≥1480mm | ≥1480mm | ≥1480mm |
|  | 色牢度指标 | 6 | 耐皂洗色牢度 | 3-4级 | 3-4级 | 3-4级 |
|  |  | 7 | 耐干摩擦色牢度 | 4级 | 4级 | 3-4级 |
|  |  | 8 | 耐湿摩擦色牢度 | 3级 | 3级 | 3-4级 |
|  | 实用性指标 | 9 | 经向强度 | ≥490N/50mm | ≥900N/50mm | ≥450N/50mm |
|  |  | 10 | 纬向强度 | ≥400N/50mm | ≥550N/50mm | ≥300N/50mm |
|  | 安全健康性指标 | 11 | 点对点电阻/Ω | 1*105-5*108 | 1*105-5*108 | 1*105-5*108 |
|  |  | 12 | 燃烧现象 | 碳化、无熔融、无滴落 | 碳化、无熔融、无滴落 | 碳化、无熔融、无滴落 |
| 第 三 方 检 测 | 面料纤维成分 | 1 | 面料成分 | 45%棉×15%竹纤维×40%功能性纤维 | 45%棉×15%竹纤维×40%功能性纤维 | 80%棉×20%竹纤维 |
|  |  | 2 | 纱支组成 | 32×32支/根 | 21×16支/根 | 40×40支/根 |
|  | 色牢度及色差指标 | 3 | 耐光色牢度 | 4级 | 4级 | / |
|  |  | 4 | 耐光汗复合色牢度 | 4级 | / | / |
|  |  | 5 | 耐汗渍色牢度 | 3-4级 | 3-4级 | 3级 |
|  |  | 6 | 色差 | 4-5级 | 4-5级 | 3-4级 |
|  | 实用性指标 | 7 | 撕破力度 | ≥15N | ≥15N | / |
|  |  | 8 | 水洗尺寸变化率 | 0～-1.5% | 0～-1.5% | 0～-1.5% |
|  |  | 9 | 抗起毛起球性 | 4级 | 3-4级 | 3-4级 |
|  | 安全健康性指标 | 10 | PH值 | 4-7.5 | 4-8.5 | 4-8.5 |
|  |  | 11 | 甲醛含量 | ≤50㎎/㎏ | ≤50㎎/㎏ | ≤50mg/Kg |
|  | 环保性指标 | 12 | 可分解芳香胺染料 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
|  | 舒适性指标 | 13 | 吸水率 | ≥100% | / | / |
|  |  | 14 | 滴水扩散时间 | ≤5S | / | / |
|  |  | 15 | 蒸发速率 | ≥0.18 g/h | 有速干性 | / |
|  |  | 17 | 芯吸高度 | ≥90mm | / | / |
|  |  | 18 | 透气率 | ≥60mm/s | ≥50mm/s | ≥60mm/s |
| 备注：面料应无破损、斑点、污物或其它影响面料防静电性能的缺陷；防静电性能满足GB12014-2019国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |

| 常规面料入库验收常规检测技术指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 技术指标 | 常规面料 |  |  |
|  |  |  | 灰的良 | 常规涤卡 | 常规细斜 |
| 面料及克重 | 1 | 经纬密度 | 110±2×76±2根/英寸 | 124±2×69±2根/英寸 | 130±2×70±2根/英寸 |
|  | 2 | 平方克重 | ≥102 g/㎡ | ≥230g/㎡ | ≥150g/㎡ |
|  | 3 | 幅宽 | ≥1480mm | ≥1480mm | ≥1480mm |
| 色牢度指标 | 4 | 耐皂洗色牢度 | 3-4级 | 3-4级 | 3-4级 |
|  | 5 | 耐干摩擦色牢度 | / | 3-4级 | 3-4级 |
|  | 6 | 耐湿摩擦色牢度 | / | 3-4级 | 3-4级 |
| 实用性指标 | 7 | 经向强度 | ≥500 N/50mm | ≥1500N/50mm | ≥850N/50mm |
|  | 8 | 纬向强度 | ≥300 N/50mm | ≥800N/50mm | ≥390N/50mm |

文化衫面料入库验收常规检测技术指标

| 项目 | 序号 | 技术指标 | 文化衫面料 （32S全棉） | 文化衫面料 （21S全棉） | 文化衫面料 （21S涤棉） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面料及克重 | 1 | 经纬密度 | ≥110×80根/英寸 | ≥110×80根/英寸 | ≥110×80根/英寸 |
|  | 2 | 平方克重 | 210±10g/㎡ | 210±10g/㎡ | 210±10g/㎡ |
|  | 3 | 有效幅宽 | ≥1800mm | ≥1800mm | ≥1800mm |
| 色牢度指标 | 4 | 水洗色牢度 | 3-4级 | 3-4级 | 3-4级 |
|  | 5 | 耐干摩擦色牢度 | 3级 | 3级 | 3级 |
|  | 6 | 耐湿摩擦色牢度 | 3级 | 3级 | 3级 |
| 实用性指标 | 7 | 经向强度 | ≥120N/50mm | ≥120N/50mm | ≥120N/50mm |
|  | 8 | 纬向强度 | ≥120N/50mm | ≥120N/50mm | ≥120N/50mm |