附件二：

填充母料质量标准

1.外观：颗粒大小为3±1mm且均匀、无杂质、无色无味、干燥、色泽一致；

2.熔体流动速率：（2-14）g/10min；

3.3000目按照不低于40%掺加量进行质量测试，纺粘布无翻网、无打皱、无分层、无云丝、无云癍（纺粘布经向强度：≥50N/50mm，纬向强度：≥40N/50mm；淋膜布经向强度：≥60N/50mm，纬向强度：≥50N/50mm）。满足以上要求为合格。